UDC

团　体　标　准

P                     T/CMCA -202

钢铁企业钢渣资源化水平评价导则

Guidelines for resources utilization level evaluation of steel slag in iron and steel enterprises

(征求意见稿)

202×-××-××发布                    202×-××-××实施

中国冶金建设协会发布

团体标准

钢铁企业钢渣资源化水平评价导则

Guidlines for resources utilization level evaluation of steel slag in iron and steel enterprises

T/CMCA -202

主编单位：

批准部门：中国冶金建设协会

施行日期：2 0 2 年  月  日

× × × × 出 版 社

2 0 2×  北  京

# 前言

根据中国冶金建设协会冶建协〔2022〕38号的要求，由中国冶金建设协会组织中冶建筑研究总院有限公司等**家单位，组织编写了团体推荐标准《钢铁企业钢渣资源化水平评价导则》。

本标准在编写过程中，编制单位全面检索、收集了国内外的有关资料，与国内相关标准协调，开展了必要的专题研究和技术探讨，广泛征求了意见，对主要问题和疑难问题进行了反复的研讨，最后经审查定稿。

本标准共分6章和1个附录，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、钢渣的管理、钢渣资源化率的计算原则和计算基础、钢渣资源化率的计算方法、钢渣资源化水平的评价和分级。

本标准由中国冶金建设协会归口管理，由中冶建筑研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。在执行本标准的过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，将有关意见或建议，请寄送到中冶建筑研究总院有限公司 (地址：北京市海淀区西土城路33号，邮编：100088，Email：gufeikeyan@126.com) ，以供今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要编写人、主要起草人和主要审查人：

主编单位：中冶建筑研究总院有限公司

参编单位：中冶节能环保有限责任公司

| 主要编写人： | × |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要起草人： | （以姓氏笔画为序） |  |  |  |  |  |
| 主要审查人： |  |  |  |  |  |  |

# 目次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

3.1基本要求	3

3.2核定边界及评价周期	3

4钢渣管理和资源化利用核定步骤	4

4.1钢铁企业委托他人运输、利用、处置钢渣的管理	4

4.2钢渣管理台账	4

4.3核定步骤	4

5钢渣资源化率的计算原则和计算基础	5

5.1 计算原则	5

5.2 核定方法	5

6钢渣资源化率的计算方法和水平评价	6

7评价原则与评价程序	7

7.1评价原则	7

7.2评价程序	7

附录A 钢渣资源化产品统计信息表	9

用语和用词说明	10

引用标准名录	11

# Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic rules	3

3.1Basic requirement	3

3.2 Approved boundary and evaluation cycle	3

4 Steel slag management and resource utilization verification steps	4

4.1 Management of entrusting others to transport, utilize and dispose of steel slag in iron and steel enterprises	4

4.2 Steel slag management ledger	4

4.3 Verification step	4

5 Calculation principle and basis of steel slag recycling rate	5

5.1 Calculation principle	5

5.2 Verification method	5

6 Calculation method and level evaluation of steel slag recycling rate	6

7 Evaluation principles and procedures	7

7.1 Evaluation principles	7

7.2 Evaluation procedures	7

Appendix A Statistical information table of steel slag resource products	9

Explanation of Wording in This Code	10

List of Quoted Standards	11

# 1 总则

1.0.1为开展钢渣资源化利用水平评价，贯彻执行国家资源、安全和环境相关法律、法规及方针、政策，促进钢渣资源化利用的合法和绿色发展，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于钢铁企业、行业协会、第三方机构和行业主管部门等对钢渣资源化率进行评价。

1.0.3 钢渣资源化水平的评价除应符合本标准外，尚应符合现行有关规范、标准的规定。

# 2 术语

2.0.1钢渣资源化resource utilization of steel slag

对炼钢产生的钢渣（未选铁）进行处理和加工，使之作为原材料重新利用且满足下游用户技术要求的过程。

2.0.2钢渣资源化率resource utilization rate of steel slag

钢渣经处理、加工后被资源化利用部分与占总钢渣产生量的比例。

2.0.3评价周期 evaluation period

评价钢渣处理加工企业钢渣资源化水平的某一指定时段。

2.0.4累计法cumulative method

核定统计期内炼钢出渣数量及出厂产品数量等，通过累计数量与物料平衡计算钢渣资源化率。

# 3 基本规定

## 3.1基本要求

3.1.1钢铁企业应最大程度资源化利用钢渣，将钢渣对环境造成的污染最小化。

3.1.2钢铁企业在钢渣处理和资源化利用过程中应做好不同种类钢渣的分类管理。

3.1.3应符合资源综合利用、环境保护与职业安全相关的法规与标准。

3.1.4钢渣在贮存、处置过程中对周围环境的影响应满足GB18599的要求。

3.1.5钢渣的处理和加工宜采取当前最佳可行技术及必要的措施，或企业开发的新技术，确保处理时对人体健康和环境污染符合相关标准要求。

## 3.2核定边界及评价周期

3.2.1核定边界从转炉出渣进入钢渣处理车间到渣钢、磁选粉、钢渣尾渣生产各类产品出厂。

3.2.2钢渣处理和加工中产生的渣钢和磁选粉等金属回收资源计入钢渣资源化率的计算。钢渣尾渣资源化产品可以是下游用户的成品、半成品或原料中的任一种或几种。

3.2.3以自然年为一个评价周期，可以根据需求核定一定时期的钢渣利用率及，但应给予说明。

# 4钢渣管理和资源化利用核定步骤

## 4.1钢铁企业委托他人运输、利用、处置钢渣的管理

4.1.1钢铁企业委托他人运输、利用、处置钢渣的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

4.1.2受托方应当具有钢渣运输、利用、处置等能力的基本设施和装备。

## 4.2钢渣管理台账

4.2.1钢铁企业或受托方应当建立健全钢渣产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立钢渣管理台账，如实记录产生钢渣的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现钢渣可追溯、可查询。

4.2.2钢渣磨细作水泥厂和粉磨站的铁质校正剂、混合材或钢渣粉时，应追溯至水泥厂和粉磨站；钢渣作骨料用于生产路面砖、基层混合料等，应追溯至下游企业。

## 4.3核定步骤

4.3.1根据《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》、《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》和GB34330等，确认钢渣资源化利用产品。

收集并核查钢渣处理和加工过程中的相关运行记录和数据等。

4.3.2核定转炉出渣量、加工产生的渣钢、磁选粉、钢渣尾渣及各类钢渣综合利用产品数量。

# 5钢渣资源化率的计算原则和计算基础

## 5.1 计算原则

5.1.1资源化率应依据评价周期内钢铁企业或受托方未分选金属资源的钢渣和生产的钢渣资源化产品的总量进行计算。

5.1.2未建立钢渣管理台账的钢渣不应计入钢渣资源化率。

5.1.3各种形式的钢渣堆放（无论厂内堆放或厂外堆放，无论钢铁企业自行堆放或受托方堆放）不应计入钢渣资源化率。

5.1.4违反国家相关法律和技术法规而使用的钢渣不应计算为资源化产品。

## 5.2 核定方法

5.2.1检查资料包括但不限于钢渣处理和加工企业计量、检验、生产、财务、销售、转运等记录。

5.2.2评价周期内炼钢出渣量为评价周期内进厂未选铁钢渣与评价周期初库存量之和，扣除评价周期末库存量。出渣量按干燥基进行统计，干燥基水分为钢渣处理和加工企业提供的评价周期内平均值。

5.2.3评价周期钢渣资源化产品通过资源化产品出厂量与库存量核定。钢渣资源化产品数量应通过物流平衡核算、确认。

5.2.4通过核查与物料平衡计算所得的资源化产品产量及出厂数量。以累计法计算得到资源化利用率。

# 6钢渣资源化率的计算方法和水平评价

6.0.1钢铁企业或受托方应建立钢渣利用统计信息表，统计除铁后的钢渣数量及钢渣资源化产品的类别、数量和去向等信息，可参考附录A。

6.0.2钢渣资源化率按式（1）计算：

Rcyc,钢渣=i=1nmcycimv×100%··········································（1）

式中： Rcyc,钢渣——钢渣资源化率，%；

——钢渣第i种资源化利用方向的质量，单位为吨（t）；

——除铁后的钢渣总质量，单位为吨（t）。

注：钢渣资源化率为钢铁企业实际发生或实现的指标，而不是理论计算值。

6.0.3通过计算某一评价周期的钢渣资源化率评价企业的钢渣资源化水平，分为一星、二星和三星3个等级。分级评价标准见表1。

表1 钢渣资源化率的分级评价标准

| 级别 | 钢渣资源化率（%） |
| --- | --- |
| 三星 | ≥85% |
| 二星 | 25~85 |
| 一星 | ≤25 |

# 7评价原则与评价程序

## 7.1评价原则

钢渣处理和加工企业自愿开展钢渣资源化利用水平评价。评价工作坚持公平、公开、公正的原则，确保评价工作和结论是建立在客观证据的基础上。

## 7.2评价程序

7.2.1建立评价小组。委托方与具有评价资质的机构签订评价协议。评价机构应根据被评价企业情况，配备相关专家和工作人员，组建评价小组，负责开展钢渣资源化利用评价工作。

7.2.2企业申报。根据评价机构的要求，钢渣处理与加工企业应向评价机构提交申报文件：

a)企业营业执照复印件、组织机构图;

b)企业近两年生产经营情况说明(包括但不限于企业基本情况、经营规模、钢渣种类、产品产量、年产值等);

c)炼钢产渣、采购(或接收)、消耗、库存及产品生产、出厂、销售等统计数据;

d)第三方检测机构出具的有效期内的环境监测报告;

e)第三方机构出具的有效期内钢渣资源化产品质量检测报告;

f)职业健康安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系等建设情况;

g) 钢渣资源化产品生产工艺流程图、产品标准及工艺技术说明;

h)被评价对象的主要设备清单、计量设备校准证书/记录;

i)其他证明材料。

7.2.3文件初审。评价机构对被评价对象提供的申报文件资料进行初审,并与被评价企业确定现场考察时间。

7.2.4现场评价。工钢渣资源化产品评价期间，生产企业应保持正常生产。被评价对象应配合评价机构进行现场评价，包括现场考察、资料核实、现场访谈等。评价小组核查企业申报文件资料、统计报表、台账等记录，对各种钢渣原料、半成品、成品的数量进行交叉核对。

7.2.5评价内容包括:

a)企业生产工艺、技术是否符合产业政策、技术规范;

b)企业钢渣资源化产品种类、产品是否符合相关标准要求;

c)企业是否建立职业健康安全管理体系、质量保证体系、环境管理体系、能源管理体系;

d)企业单位产品综合能耗、环境排放、产品安全等是否满足相关标准要求;

e)评价周期炼钢出渣量、资源化产品数量，并进行物料衡算;

f)计算钢渣资源化率，并按照第6章给出级别；

g)需要评价的其他情况。

# 附录A 钢渣资源化产品统计信息表

表A.1为对钢铁企业或受托方进行钢渣资源化利用时统计所用表格，同一类产品的数值只统计一次。此表为通用性表格。

表A.0.1 钢渣资源化产品统计信息表

| 输入（日期： 年 月 日） |  | 输出（日期： 年 月 日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢渣原料种类 | 炼钢出渣的钢渣质量t | 资源化产品名称 |  | 产品质量t | 备注 |
| 铁水预处理渣 |  | 钢厂内循环利用 | 磁选粉 |  |  |
| 转炉钢渣 |  |  | 渣钢 |  |  |
| 电弧炉钢渣 |  |  | 尾渣作烧结矿原料 |  |  |
| 精炼渣 |  | 追溯至水泥厂或粉磨站 | 水泥生料铁质校正剂 |  |  |
| 铸余渣 |  |  | 水泥混合材 |  |  |
| ······ | ······ |  | 钢渣粉 |  |  |
|  |  | 追溯至下游企业 | 道路工程材料 |  |  |
|  |  |  | 钢渣砖 |  |  |
|  |  |  | 工程回填材料 |  |  |
|  |  |  | ······ |  |  |
|  |  | ······ |  |  |  |
| 总计 |  | 总计 |  |  |  |

# 用语和用词说明

1 为便于执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

(1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词用“必须”；反面词用“严禁”；

(2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词用“应”；反面词用“不应”或“不得”；

(3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词用“宜”；反面词用“不宜”；

(4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做，采用“可”。

2 条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

[1]	GB18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

[2]	GB34330固体废物鉴别标准 通则

团体标准

钢铁企业钢渣资源化水平评价技术规范

T/CMCA -202

条文说明

# 1 总则

1.0.1本条阐明了制定本标准的目的，在于科学合理地评价钢渣资源化利用水平，促进钢渣资源化利用。

1.0.2本条规定了标准的适用对象。

# 2 术语

2.0.1~2.0.2规定了钢渣资源化率的定义，也包括钢渣选铁后产物的再利用。

# 3 基本规定

3.2规定了钢渣资源化利用水平评价的计算边界，是自炼钢出渣始，至产生渣钢、磁选粉、尾渣及尾渣产品的过程。

# 4 钢渣管理和资源化利用核定步骤

4.1~4.2已经实施的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》强调了工业固废废物的流向管理，钢渣作为钢铁企业难以厂内循环利用的大宗固废，其流向下游行业必须受到严格监管，需要建立相关台账，能溯源，主要是为了防止钢渣的不合理甚至不合法使用，如流向混凝土搅拌站作结构混凝土骨料，流向水泥厂作通用水泥混合材等。

4.3钢渣资源化利用产品种类很多，只要符合2018年工信部发布的《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》中有关标准要求的产品即可作为资源化利用产品，该目录中涉及到钢渣的资源利用产品有：

《烧结用磁选渣钢粉》（GB/T30897）、《冶金炉料用钢渣》（YB/T 802-2009）、《冶炼用精选粒铁》（GB/T 30899）、《矿物掺合料应用技术规范》（GB/T 51003）、《用于水泥中的钢渣》（YB/T022）、《用于水泥和混凝土中的精炼渣粉》（GB/T 33813）、《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》（GB/T20491）、《钢渣复合料》（GB/T 28294）、《钢铁渣粉》（GB/T 28293）、《道路用钢渣》（GB/T 25824）、《钢渣混合料路面基层施工技术规程》（YB/T 4184）、《钢渣硅酸盐水泥》（GB/T13590）、《硅酸盐水泥熟料》（GB/T21372）、《低热钢渣硅酸盐水泥》（JC/T 1082）、《钢渣砌筑水泥》（JC/T 1090）、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》(GB 30760)、《泡沫混凝土砌块用钢渣》（GB/T 24763）、《外墙外保温抹面砂浆和粘结砂浆用钢渣砂》（GB/T 24764）、、《普通预拌砂浆用钢渣砂》（YB/T 4201）、《混凝土多孔砖和路面砖用钢渣》（YB/T 4228）、《钢渣应用技术要求》（GB/T 32546）、《烧结熔剂用高钙脱硫渣》（GB/T 24184）等。

# 5钢渣资源化率的计算原则和计算基础

5.1钢渣只有作为产品再利用且有相关技术要求方可作为资源化利用，简单的堆放不应算作资源化利用。另外，违法使用的钢渣，如作通用水泥混合材、作结构混凝土骨料等也不应算作资源化利用。

# 6钢渣资源化率的计算方法和水平评价

6.0.3钢渣资源化率的分级标准依据主要基于以下原因：

（1）目前国内钢铁企业普遍开展钢渣中回收渣钢和磁选粉的金属回收工作，这部分金属物料约占原渣总量的25%，而选后约85%尾渣成为了资源化利用的重点和难点。因此将25%确定为资源化利用的入门级别。

（2）钢渣作为下游水泥行业替代原料和公路交通行业的骨料使用普及程度，在我国南方地区和北方地区差异较大，主要是南北方资源禀赋的差异。南方地区作为水泥生产原料的粉煤灰、矿渣粉、生料原料供应不甚充足，且钢铁企业也较少，因此钢渣能够为周边水泥企业和道路施工企业消纳利用；北方地区钢铁产能大，且燃煤电厂较多，水泥企业使用的原料供应充足，对钢渣利用热情不高，钢渣利用率较低。考虑到南北方的差异，将钢渣资源化率的二星级定在85%。